| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 32 |

4408

湛江市地方标准

DB 4408/T XXXX—XXXX

菠萝叶纤维加工技术规程

Technical code for pineapple leaf fiber processing

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湛江市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工艺流程	1

5 人员	1

6 原料	1

6.1 原料选择	1

6.2 原料整理	1

6.3 存放要求	1

6.4 存放地点	2

7 纤维加工	2

7.1 刮麻	2

7.2 清洗	2

7.3 脱水	2

7.4 干燥	2

7.5 打包	3

8 检验	3

9 安全生产	3

10 标识、运输和贮存	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国热带农业科学院农业机械研究所提出。

本文件由湛江市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院农业机械研究所。

本文件主要起草人：

菠萝叶纤维加工技术规程

范围

本文件规定了菠萝叶片加工成纤维全过程的技术要求与方法。

本文件适用于采用手喂式刮麻机从菠萝叶片中获取干纤维的过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1036　热带作物机械　术语

NY 1495　热带作物纤维刮麻机械设备　安全技术要求

NY/T 2444　菠萝叶纤维

术语和定义

NY/T 1036、 NY/T 2444所界定的术语和定义适用于本文件。

工艺流程

菠萝叶片→刮麻→清洗→脱水→干燥→分级→打包→菠萝叶纤维

人员

从事菠萝叶纤维初加工的人员，上岗前应进行岗位知识学习和专业技能培训，经考核合格后上岗；电工人员应具有职业资格证书持证上岗。

原料

原料选择

菠萝叶纤维初加工原料为成熟的新鲜叶片（叶片生长期12个月以上），叶片长度应不低于40 cm，无折断、无斑点、无枯尾，切口平整。

原料整理

叶片基部和尾部朝向一致，摆放整齐。

存放要求

叶片堆放处应通风、干燥和阴凉。散开堆放时，应将其均匀摊开，其厚度应不大于10 cm，堆放时间应不超过1周；叶片捆扎成把堆放时，堆放时间应不超过2天。

存放地点

堆放叶片的场地应硬底化、无积水、并有遮阳棚。

纤维加工

刮麻

安全技术

按NY 1495的规定执行。

开机前准备

新购设备要清除刀轮、刀片和凹板工作表面的防锈油。重点检查刀轮罩、刀辊、刀片、凹板、排渣槽的紧固件是否拧紧。调整刀片与凹板间隙，保证刀片与凹板的间隙相同，间隙大小应为1.2～2.0 mm。

开机

接通电源，使电机带动刀轮空转，待刀轮转速稳定后，方可进行作业。

刮麻作业

紧握叶片尾部，托住叶片基部，将叶片基部一端沿刀轮径向喂入凹板与刀轮组成的刮麻区，当喂入到叶片长度约1/2处时抽出、调头，拉紧纤维，把叶片的尾部一端以同样方法喂入刮麻机，完成刮麻过程。若纤维含杂多，且带有青皮，刮麻操作时应适当降低喂料速度，延长刮麻时间。

关机

加工完毕，断开电源，待刮麻机停止工作后，应及时清除附着在排渣槽上的叶渣和绕轴纤维等杂物。

日常保养与维护

如果机器长期不使用，应用清水彻底清理干净，并要注意电机防潮。刮麻机轴承应定期加油润滑。

清洗

纤维应在提取后表面干燥前在清洁干净的水中进行清洗。

纤维可在流动的水中清洗；也可在水池、桶等盛水容器中清洗。

洗涤水颜色为绿色时即需要更换。

纤维在清水中清洗时间应不少于1 min。

清洗完毕纤维束应无肉眼可见叶片组织、青皮等杂质、基本整齐、平直，不出现散乱现象。

脱水

湿纤维可手工方式或脱水设备脱水。

手工脱水可采用握住纤维束两头，用力扭转纤维的方式脱水。

脱水设备与纤维接触的部位应保持清洁；脱水设备运动部件应定期上油润滑和保养。

干燥

纤维脱水后，应用力抖动纤维使其散开、蓬松，并及时晒干、烘干或阴干。

干纤维含水率应不大于13%。

打包

每件麻包应由同一品种、同一批次、同等级标准的菠萝叶纤维组成，打包时纤维伸直整齐，用打包机按规定的长方体定型后用镀锌铁丝或打包带捆扎，每包至少扎四道。包质量和外观尺寸应符合表1的规定。

菠萝叶纤维的包质量和外观尺寸要求

| 项目 | 包质量/kg | 长/mm | 宽/mm | 高/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 30.0±0.5 |  |  |  |

打包设备应定期润滑零、部件，且必须保持清洁，打包时纤维不应受到污染。

检验

按NY/T 2444的规定执行。

安全生产

加工企业应建立健全安全生产各项规章制度和岗位操作规程。

加工厂应按规范配备消防设施。

标识、运输和贮存

每件麻包应附有标识，标明生产（加工）单位名称、地址、产品标准代号、批次、等级、净质量、生产日期。

纤维运输中应该保持清洁、防火、防雨、防潮，不应与易燃、易爆和腐蚀性物品混装。

产品应按等级分别堆放在室内的仓垫物上，保持清洁、干燥、通风良好，防止纤维受潮，严禁烟火。不应与易燃、易爆和腐蚀性物品一起堆放。