ICS

DB4408

湛江市地方标准

DB 4408/T  —2020

地理标志产品 流沙南珠

Product for geographical indication –Liusha pearl

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准根据国家质量监督检验检疫总局[2005]第114号《实施地理标志产品保护的公告》、GB/T 17924《地理标志产品通用要求》而制定。

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》规则编写。

本标准代替DB44/T 967-2011《地理标志产品 流沙南珠》，与DB44/T 967-2011相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

----增加了规范性引用文件GB 11607 渔业水质标准。

----增加了术语定义“小片贝”、“植核贝”、“人工繁育”、“母贝养殖”、“术前处理”、“植核”、“育珠”；

----增加了种苗场选址、育苗用水、催产和人工授精、幼虫优选、幼体培育、采苗、收苗；

----修改了亲贝的选择；

----修改了母贝养成的水质条件；

----修改了养殖方式和密度中成贝的养殖密度；

----增加清贝与分笼疏养；

----修改了病害防治；

----修改了植核母贝质量要求；

----修改了植核季节；

----增加了小片贝的选择；

----修改了育珠期海区的选择；

----增加了池塘休养和育珠应急区；

---增加了收珠方法“电动搅拌收珠法”。

本标准由广东海威水产养殖有限公司提出。

本标准由湛江市市场监督管理局归口。

本标准起草单位：广东海威水产养殖有限公司、广东省湛江市质量技术监督标准与编码所。

本标准主要起草人：黄海立，叶梓颖，郭少玲，付光中、骆恩越，黄剑冰，刘定，陈海龙，张红云。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

DB44/T 967-2011。

地理标志产品 流沙南珠

范围

本标准规定了地理标志产品流沙南珠的保护范围、术语和定义、南珠养殖、珍珠收获和加工、南珠质量、检验方法、分级报告和证书内容、标识。

本标准适用于国家质量监督检验检疫总局2005年第114号公告批准实施地理标志产品保护的流沙南珠。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607 渔业水质标准

GB/T 16552 珠宝玉石 名称

GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定

GB/T 18781 珍珠分级

NY 5052 无公害食品 海水养殖用水水质

地理标志产品保护范围

流沙南珠地理标志产品保护范围限于国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》批准的范围，为广东省雷州市现辖行政区域的英利镇、覃斗镇、乌石镇、北和镇和企水镇毗邻的港湾浅海，见本标准附录A。

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

流沙南珠 liusha pearl

产于以上保护范围内的养殖珍珠。

母贝

指壳高60mm以上尚没植核的马氏珠母贝。

施术贝

用于植入珠核和外套膜小片的马氏珠母贝。

小片贝

用于制作外套膜细胞小片的马氏珠母贝。

植核贝

指完成植核手术的马氏珠母贝。

人工繁育 artificial incubation

从亲贝的选择、蓄养、诱导排放精卵、受精、幼虫优选、培育到采苗的过程，均在室内人工控制条件下进行。

母贝养殖

从种苗养殖成为母贝的过程。包括种苗标粗、分笼、选优等阶段。

术前处理

植核手术前，人为的将施术贝调整为适合施术、降低应激、提高珍珠质量的生理状态的过程，包括性腺调整和生理调整。

植核

指从小片贝提取外套膜制作小片，并将珠核和小片植入施术贝的过程。包括小片制作、排贝、栓口、送片和植核等过程。

休养

植核贝经20d～30d恢复正常生理活动的过程。

育珠

经休养后的植核贝培育至收获珍珠的过程。

南珠养殖

种苗繁育

种苗场选址

应选择面向大海或靠近海湾外部、潮流畅通、沙质底、没有污染的海区海岸带。

育苗用水

海水水质应符合GB 11607、NY 5052的规定，盐度23%～32%、pH值8.0～8.4、透明度大于2.0m、化学耗氧量1mg/L以下。

育苗设施

      - 供水系统

包括抽水设备、沉淀池、过滤池、贮水池、调温设备及供水管道等。

      - 育苗系统

包括育苗室、亲贝培育池、催产孵化池和幼体培育池。

饵料生物培养系统

包括藻种分离、保种、扩种设备和饵料生物培养池，要求光线充足，空气流通，供水和投饵自流化，饵料室四周要开阔，避免背风闷热，屋顶用透光的玻璃钢波纹板铺盖。

亲贝的选择

选择南珠保护范围内马氏珠母贝原种繁育的养殖群体或选育的母贝，2龄半～4龄、贝壳完整、贝壳珍珠层呈银白色、放射线明显、生长旺盛、无病虫害、性腺丰满、雌雄贝分别来自不同海区的7cm以上的大贝。雌、雄比例为3：1～5：1。

催产和人工授精

      - 诱导催产授精

单独使用或组合使用阴干、降温、氢氧化氨（NH4OH）或性细胞刺激，促进亲贝排放，获取批量受精卵。

      - 人工授精

采用解剖法获取批量成熟精卵细胞，在水温为26℃～30℃，盐度23%～32%，氢氧化氨（NH4OH）3×10-5～5×10-5的氨海水中混合并受精。

幼虫优选

受精后每隔30min～50min进行一次，共洗卵二次至三次。5h后收集上浮的幼体。

幼体培育

幼体发育至直线铰合期后，移至育苗池进行幼体培育，密度调整为2个/ml左右。前期加水，中后期换水，确保水质清新，溶氧量4.30ml/L以上。饵料种类以干酵母和单细胞藻类的金藻类、小球藻、扁藻或混合藻为主。直线铰合期幼体的日饵料量干酵母0.3g/m3以下，金藻200c/ml～500c/ml；壳顶期幼体日饵料量单细胞藻2000c/ml～4000c/ml；附着和幼苗日饵料量单细胞藻4000c/ml～6000c/ml。

采苗

采苗器为塑料薄板或胶丝网布等。浸泡2d～3 d，经消毒后使用。眼点幼体出现率达20%～30%开始投放，2d～3d内分批投完。投放量为100片/m3～150片/m3。

收苗

附着后20d～30d，个体2mm～3mm达商品规格就可收苗。塑料板或胶丝网布上的贝苗用0.02%～0.025%氨海水浸泡12min～15min会自动脱落。

母贝养成

养殖海区的选择

潮流畅通、饵料生物丰富、风浪平静、海水温度变化幅度小并无污染的海区。立桩式吊养低潮时水深2m以上，浮排式养殖低潮时水深5m以上，延绳式吊养低潮时水深7m以上，底质为泥、泥沙或沙。

水质条件

水源水质应符合GB 11607的规定，养殖水质应符合NY 5052的规定。盐度18%～36%，水温18℃～31℃，PH值7.8～8.2。

养殖方式和密度

母贝养殖方式主要有立桩吊养、浮排吊养和延绳式吊养。养殖阶段分为幼小贝养殖和成贝养殖，幼小贝养殖指从3mm的出池幼苗，到养成壳高20mm～30mm的幼贝，养殖时间一般为3～4个月，养殖密度为每公顷500万只～1000万只；成贝养殖指从30mm的幼贝，到壳高70mm的母贝，养殖时间一般为15～24个月，养殖密度为每公顷15万只～20万只。

清贝和分笼疏养

见下表：

清贝与分笼疏养

| 贝规格 壳高(mm) | 网片网目 (mm) | 装贝密度 (个) | 分笼时间 (d) | 清洗时间 (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～5 | 1～1.5 | 1500～2000 | 10～15 | 2～3 |
| 5～10 | 2.5～4 | 800～1000 | 10～15 | 3～4 |
| 10～15 | 6～10 | 300～500 | 15～20 | 5～7 |
| 15～20 | 10～15 | 100～150 | 20～30 | 7～10 |
| 20～30 | 15～20 | 80～100 | 30～40 | 10～15 |
| 30～40 | 20～25 | 60～80 | 30～40 | 10～20 |
| 40～55 | 20～25 | 40～60 | 40～50 | 10～30 |
| 55～70 | 30～35 | 30～40 | 40～50 | 10～30 |

病害防治

阶段性结合清贝和分笼疏养时进行淡水浸泡，中大贝浸泡时间45min～90min，能有效地清除大部分敌害生物和污损生物及防治黑心肝病。对无法清除的藤壶和牡蛎，采用清贝刀刮除。

养殖水层

春、秋季吊养水层1.5m～2.0m，夏、冬季大于3m。

植核

植核母贝质量要求

贝龄1.5～2.0龄，壳高60mm以上，健康无病害的南珠保护范围内原种繁育或选育的马氏珠母贝。

植核季节

上半年的3月底至7月初，下半年的9月至11月，水温18℃～28℃进行。

术前处理

      - 母贝性腺调整

采用塑料桶处理法、箩筐处理法或网笼处理法抑制性腺发育。

采用水层调整法促进性腺成熟并排放。

采用人工催产法促使母贝批量排放。

      - 母贝休整

经性腺调整的母贝，经6d～8d的休整，达到适合植核手术的生理状态，可用施术。

排贝和栓口

植核前2h～5h，清洗母贝附着物，剪去足丝，进行排贝。排贝时间2h～3h，用木塞栓口。栓口后母贝30min内完成植核手术。

细胞小片的制备

      - 小片贝的选择

壳内珍珠层银白色，同龄母贝中贝壳厚重，健康无病害的南珠保护范围内原种繁育或选育的马氏珠母贝。

      - 细胞小片的制备

细胞小片制备工艺流程：解剖法获取外套膜→抹片→长条形→保养和上色3min（PVP和红汞水溶液）→正方形小片（2mm～3mm）→养片→备用。从获取外套膜至使用完毕，不得超过40min。

植核

珠核正圆形，核面光滑洁白，无裂纹和平头，直径5.5mm～8.0 mm。植核母贝核位三个分别为左袋、右袋和下足，根据核位的大小选择珠核规格。同一个母贝，核位对珠核的大小的安排为：左袋＞右袋＞下足，其中右袋和下足，视具体情况可植核或不植核。施术工具严格消毒。

术后处理

完成植核手术的母贝，及时置于新鲜海水中暂养，并尽快移至休养水域进行休养。

育珠

休养

海区休养选择风平浪静、水流畅通、水质新鲜，水深5m以上，水温22℃～28℃，盐度22%～32%，水质稳定的内海性海区。

池塘休养要求池塘20亩以上，供水充足，并配备生物饵料培养池塘，水温调控为22℃～28℃，盐度22%～32%。

休养期为20d～30d，要定期检查并记录死亡和吐核情况，及时清理死贝和回收珠核。

育珠

休养结束后，进行X光检查，去掉无核母贝，将留核母贝置于育珠笼移至育珠区进行育珠。

育珠区选择风平浪静、水流畅通，港湾中央至湾口外缘，底质为沙、沙泥或泥沙，水温13℃～30℃，盐度20%～35%，附近无规模化网箱养殖，岸上无规模化池塘养殖和工业区的海区。

育珠应配备育珠应急区。育珠应急区分为池塘应急区、内湾性海区应急区和外海性海区应急区。台风期将育珠贝移至内湾性海区应急区；赤潮和暴雨发生时，移至池塘应急区和外海性海区应急区，渡过应急期后再回移育珠区。

育珠期要求1年以上，育珠期间，根据水温和季节调整水层，并定期清贝和换笼。

珍珠收获和加工

珍珠收获

收获季节

冬季初春的12、1、2月水温18℃～22℃，为最佳收获期。

收珠方法

电动搅拌收珠法。

解剖收珠，将育珠贝右壳去掉，逐颗取出珍珠和天然珍珠。

二次植核，经排贝和栓口，通过手术的方法，逐颗取出珍珠，并利用已有的珠囊进行植核。

采收珍珠的处理

对采收的珍珠，去除废珠，及时用清水清洗，中性洗洁精浸洗，再用40℃温水清洗，软布擦干，待筛选加工或原珠出售。

加工程序

原珠→脱脂（去污）→增光→钻孔→漂白→调色→抛光等工艺，形成产品。

南珠质量

经加工形成产品的南珠，按颗粒大小、形状、光泽、颜色和珠层厚度等要素，根据GB/T 16552和GB/T 18781的要求，分为珠宝级、一级、二级、三级和四级。

检验方法

南珠的大小、形状、光泽、颜色、光洁度和珠层厚度的检测，按GB/T 18781规定执行。

分级报告和证书内容

按GB/T 18781的规定执行。

标识

标准明示内容

符合按GB/T 18781的规定。标准明示内容包括：

名称（标明流沙南珠）

养殖珍珠等级

大小

形状、光泽、颜色、光洁度和珠层厚度的级别

生产厂家，厂址

产品质量合格证

使用说明（警示、明示等）

（规范性附录）
流沙南珠地理标志产品保护范围图

流沙南珠地理标志产品保护范围见图A.1中雷州市的英利镇、覃斗镇、乌石镇、北和镇、企水镇的现辖行政区域内。

图A.1 流沙南珠地理标志产品保护范围图

_________________________________